广州市市场监督管理局钢塑复合管产品质量监督抽查实施细则

（2024年5月修订版）

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。同一批合格产品中抽取（1.2m/支×4支）/组×2组，其中的1组作为检测样品，其余作为备用样品。

饮用水管材增加下列样品用于卫生性能检测：管材DN≤25mm的抽取5根，每根截取4段，每段1m；25mm＞DN≤50mm的抽取5根，每根截取2段，每段1m；DN＞50mm的抽取5根，每根截取1段，每段1m；应将切割端修刮平整。

用于卫生性能检测的检验样品和备用的样品数量应符合以下要求：

DN≤25mm时，每根中的3段作为检测样品，1段作为备用样品。

25mm＞DN≤50mm时，每根中的1段作为检测样品，1段作为备用样品。

DN＞50mm时，3段作为检测样品，2段作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-4。

表1衬塑复合钢管检验项目（抽取2021年12月1日后生产的产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑层厚度 | GB/T 28897-2021 6.3.1 | GB/T 4956 |
| 2 | 内衬塑结合强度 | GB/T 28897-2021 7.4.3 | GB/T 28897-2021 |
| 3 | 弯曲性能（适用于公称通径≤DN50） | GB/T 28897-2021 7.4.7 | GB/T 244 |
| 4 | 压扁性能（适用于公称通径＞DN50且公称通径≤DN600） | GB/T 28897-2021 7.4.8 | GB/T 246 |
| 5 | 耐冷热循环性能（适用于热水衬塑复合钢管） | GB/T 28897-2021 7.4.9 | GB/T 28897-2021 |
| 6 | 螺旋缝衬塑复合钢管剥离强度（适用于螺旋缝衬塑复合钢管） | GB/T 28897-2021 7.4.5 | GB/T 28897-2021 |
| 7 | 色 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 8 | 浑浊度 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 9 | 嗅和味 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 10 | 肉眼可见物 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 11 | pH | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 12 | 铁 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 13 | 锰 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 14 | 铜 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 15 | 锌 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 16 | 挥发酚类 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 17 | 砷 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 18 | 汞 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 19 | 铬 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 20 | 镉 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 21 | 铅 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 22 | 银 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 23 | 氟化物 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 24 | 硝酸盐 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 25 | 氯仿 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 26 | 四氯化碳 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 27 | 苯并（α）芘 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 28 | 蒸发残渣 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 29 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |

表2涂塑复合钢管检验项目（抽取2021年12月1日后生产的产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑层厚度 | GB/T 28897-2021 6.3.2 | GB/T 4956 |
| 2 | 涂塑层附着力 | GB/T 28897-2021 7.4.6 | GB/T 28897-2021 |
| 3 | 弯曲性能（适用于公称通径≤DN50） | GB/T 28897-2021 7.7.7 | GB/T 244 |
| 4 | 压扁性能（适用于公称通径＞DN50且公称通径≤DN600） | GB/T 28897-2021 7.4.8 | GB/T 246 |
| 5 | 涂塑层冲击试验 | GB/T 28897-2021 7.4.10 | GB/T 28897-2021 |
| 6 | 涂覆塑层针孔试验 | GB/T 28897-2021 7.4.11 | GB/T 28897-2021 |
| 7 | 色 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 8 | 浑浊度 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 9 | 嗅和味 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 10 | 肉眼可见物 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 11 | pH | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 12 | 铁 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 13 | 锰 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 14 | 铜 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 15 | 锌 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 16 | 挥发酚类 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 17 | 砷 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 18 | 汞 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 19 | 铬 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 20 | 镉 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 21 | 铅 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 22 | 银 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 23 | 氟化物 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 24 | 硝酸盐 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 25 | 氯仿 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 26 | 四氯化碳 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 27 | 苯并（α）芘 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 28 | 蒸发残渣 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 29 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |

表3 外覆塑复合钢管检验项目（抽取2021年12月1日后生产的产品）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑层厚度 | GB/T 28897-2021 6.3.1 | GB/T 4956 |
| 2 | 外覆塑层剥离强度 | GB/T 28897-2021 7.4.4 | GB/T 28897-2021 |
| 3 | 弯曲性能（适用于公称通径≤DN50） | GB/T 28897-2021 7.4.7 | GB/T 244 |
| 4 | 压扁性能（适用于公称通径＞DN50且公称通径≤DN600） | GB/T 28897-2021 7.4.8 | GB/T 246 |
| 5 | 色 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 6 | 浑浊度 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 7 | 嗅和味 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 8 | 肉眼可见物 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 9 | pH | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 10 | 铁 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 11 | 锰 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 12 | 铜 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 13 | 锌 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 14 | 挥发酚类 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 15 | 砷 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 16 | 汞 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 17 | 铬 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 18 | 镉 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 19 | 铅 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 20 | 银 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 21 | 氟化物 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 22 | 硝酸盐 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 23 | 氯仿 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 24 | 四氯化碳 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 25 | 苯并（α）芘 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 26 | 蒸发残渣 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |
| 27 | 高锰酸钾消耗量 | GB/T 28897-2021 7.6 | GB/T 17219 |

表4  给水涂塑复合钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂层厚度 | CJ/T 120-2016 6.2.1 | CJ/T 120-2016 |
| 2 | 针孔试验 | CJ/T 120-2016 6.4.1.1、6.4.2.2 | CJ/T 120-2016 |
| 3 | 附着力 | CJ/T 120-2016 6.4.1.2、6.4.2.2 | CJ/T 120-2016 |
| 4 | 压扁试验（适用于公称通径≤DN50） | CJ/T 120-2016 6.4.1.4 | CJ/T 120-2016 |
| 5 | 弯曲试验（适用于公称通径＞DN50） | CJ/T 120-2016 6.4.1.3 | CJ/T 120-2016 |
| 6 | 冲击试验 | CJ/T 120-2016 6.4.1.5 | CJ/T 120-2016 |
| 7 | 色 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 8 | 浑浊度 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 9 | 嗅和味 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 10 | 肉眼可见物 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 11 | pH | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 12 | 铁 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 13 | 锰 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 14 | 铜 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 15 | 锌 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 16 | 挥发酚类 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 17 | 砷 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 18 | 汞 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 19 | 铬 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 20 | 镉 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 21 | 铅 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 22 | 银 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 23 | 氟化物 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 24 | 硝酸盐 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 25 | 氯仿 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 26 | 四氯化碳 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 27 | 苯并（α）芘 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 28 | 蒸发残渣 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |
| 29 | 高锰酸钾消耗量 | CJ/T 120-2016 6.4.1.6 | GB/T 17219 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28897-2021 流体输送用钢塑复合管及管件

CJ/T 120-2016 给水涂塑复合钢管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。