广州市市场监督管理局金属管材产品质量监督抽查实施细则（2024年5月修订版）

1 抽样方法

抽查产品：焊接钢管、无缝钢管、铸铁管及管件、薄壁不锈钢管、电缆管理用导管。

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

低压流体输送用焊接钢管、直缝电焊钢管、输送流体用无缝钢管、铸铁管、不锈钢焊接钢管、薄壁不锈钢管随机抽取产品4支，每支截取长度为1000mm的钢管2支，共8支，分别在每支钢管上标注代号（1a、1b、2a、2b......），其中4支标记a的样品为检验样品，4支标记b的样品为备份样品。

电缆管理用导管随机抽取6支产品，每支截取长度为1200mm的钢管2支，共12支，分别在每支钢管上标注代号（1a、1b、2a、2b......），其中6支标记a的样品为检验样品，6支标记b的样品为备份样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

抽样人员应确认低压流体输送用焊接钢管、直缝电焊钢管、输送流体用无缝钢管产品的规格尺寸（外径和壁厚），以及牌号（例如10、20、Q195、Q215、Q235、06Cr19Ni10等）。确认流体输送用不锈钢焊接钢管规格尺寸（外径和壁厚）、精度等级，以及牌号（例如06Cr19Ni10等）、热处理状态等。确认薄壁不锈钢管产品的规格尺寸（外径和壁厚），以及牌号（例如06Cr19Ni10等）、热处理状态等。确认铸铁管的类型（如A型A级、A型B级、B型、W型、W1型）、公称直径、壁厚等。确认电缆管理用导管的规格尺寸（外径和壁厚），导管受力类型（超轻型、轻型、中型、重型、超重型）等。

2 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-7。

表1 低压流体输送用钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | GB/T 3091-2015 | GB/T 3091-2015 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 3091-2015 | GB/T 3091-2015 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 3091-2015 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 下屈服强度 | GB/T 3091-2015 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 3091-2015 | GB/T 228.1-2021 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 3091-2015 | GB/T 244-2020 |
| 7 | 压扁试验 | GB/T 3091-2015 | GB/T 246-2017 |
| 8 | 镀锌层均匀性 | GB/T 3091-2015 | GB/T 3091-2015 |
| 1、弯曲试验：适用于外径不大于60.3mm的直缝高频电焊钢管； 2、压扁试验：适用于外径大于60.3mm的直缝高频电焊钢管； 3、镀锌层均匀性：适用于有镀锌表面处理的钢管。 |  |  |  |

表2 直缝电焊钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | GB/T 13793-2016 | GB/T 13793-2016 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 13793-2016 | GB/T 13793-2016 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 13793-2016 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 下屈服强度 | GB/T 13793-2016 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 13793-2016 | GB/T 228.1-2021 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 244-2020 |
| 7 | 压扁试验 | GB/T 13793-2016 | GB/T 246-2017 |
| 8 | 镀锌层均匀性 | GB/T 13793-2016 | GB/T 13793-2016 |
| 1、弯曲试验：适用于外径不大于60.3mm的钢管； 2、压扁试验：适用于外径大于60.3mm的钢管； 3、镀锌层均匀性：适用于有镀锌表面处理的钢管。 |  |  |  |

表3输送流体用无缝钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | GB/T 8163-2018 | GB/T 8163-2018 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 8163-2018 | GB/T 8163-2018 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 8163-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 下屈服强度 | GB/T 8163-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 断后伸长率 | GB/T 8163-2018 | GB/T 228.1-2021 |
| 6 | 弯曲试验 | GB/T 8163-2018 | GB/T 244-2020 |
| 7 | 压扁试验 | GB/T 8163-2018 | GB/T 246-2017 |
| 8 | 镀锌层均匀性 | GB/T 8163-2018 | GB/T 8163-2018 |
| 1、弯曲试验：适用于外径不大于22mm的钢管； 2、压扁试验：适用于外径大于22mm～600mm，且壁厚与外径比值不大于10％的10、20、Q345、Q390牌号的钢管； 3、镀锌层均匀性：适用于有镀锌表面处理的钢管。 |  |  |  |

表4 流体输送用不锈钢焊接钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | GB/T 12771-2019 | GB/T 12771-2019 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 12771-2019 | GB/T 12771-2019 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 12771-2019 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 断后伸长率 | GB/T 12771-2019 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 压扁试验 | GB/T 12771-2019 | GB/T 246-2017 |
| 6 | 焊缝横向弯曲试验 | GB/T 12771-2019 | GB/T 2653-2008 |
| - 压扁试验：适用于外径不大于168mm的钢管； - 焊缝横向弯曲试验：使用于外径大于168mm的钢管。 |  |  |  |

表5 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 外径 | GB/T 12771-2019 | GB/T 12772-2016 |
| 2 |  | 壁厚 | GB/T 12772-2016 | GB/T 12772-2016 |
| 3 | 力学 | 抗拉强度 | GB/T 12772-2016 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 |  | 压环试验 | GB/T 12772-2016 | GB/T 12772-2016 |
| 1、压环试验适用于W1型、A型B级直管。 |  |  |  |  |

表6 不锈钢卡压式管件连接薄壁不锈钢管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | GB/T 19228.2-2011 | GB/T 19228.2-2011 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 19228.2-2011 | GB/T 19228.2-2011 |
| 3 | 抗拉强度 | GB/T 19228.2-2011 | GB/T 228.1-2021 |
| 4 | 断后伸长率 | GB/T 19228.2-2011 | GB/T 228.1-2021 |
| 5 | 压扁试验 | GB/T 19228.2-2011 | GB/T 246-2017 |
| 6 | 扩口试验 | GB/T 19228.2-2011 | GB/T 242 |

表7 电缆管理用导管检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外径 | GB/T 20041.21-2017 | GB/T 20041.21-2017 GB/T 20041.1-2015 |
| 2 | 壁厚 | GB/T 20041.21-2017 | GB/T 20041.21-2017 GB/T 20041.1-2015 |
| 3 | 压力试验 | GB/T 20041.21-2017 | GB/T 20041.21-2017 |
| 4 | 弯曲试验 | GB/T 20041.21-2017 | GB/T 20041.1-2015 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3091-2015 低压流体输送用焊接钢管

GB/T 13793-2016 直缝电焊钢管

GB/T 8163-2018 输送流体用无缝钢管

GB/T 12771-2019 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 12772-2016 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件

GB/T 19228.2-2011 不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管

GB/T 20041.21-2017 电缆管理用导管系统 第21部分：刚性导管系统的特殊要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。